### 宿州站涉铁市政道路改造工程-银河一路上跨京沪铁路立交机非道路护栏采购项目货物服务清单及技术要求/服务需求

| 名称 | 特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 护栏 | 1、类型：机非分隔护栏 2、高度：1.0米 3、规格、型号：样式满足业主要求（与城市道路护栏规格标志一致） | m | 4000 |

（一）技术规范与检测报告要求

## ▲1.所投产品需具有公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的机非道路交通隔离护栏产品的单项检测报告，并符合检测依据：GA／T1567-2019，检验报告委托单位须为生产商。

## ▲2.所投产品需具有公安部安全质量监督检测中心出具的反射器(反光标)检测报告，检测依据：GB/24970-2010，检验报告委托单位须为生产商。

## ▲3.所投产品需具有国家涂料质量检测中心出具的氟碳漆钢制护栏检验报告，检测依据：GB/T1771-2007，检验报告委托单位须为生产商。

## ▲4.所投产品需提供国家涂料质量监督检验中心出具的静电喷涂护栏检验报告（耐湿热试验≧5200h、耐低温8000h），检验报告委托单位须为生产商。

## （二）护栏主要技术要求

▲2.1、型材规格尺寸、技术参数应完全符合采购人要求，钢材质量应符合国家合格标准（验收时提供相关合格证），质量第一，按图制作施工。为保证产品质量，投标者应认真阅读理解采购人对产品部件制作提出的技术要求。

2.2、护栏整体：护栏高度为1000mm，每片长3米，立柱为5mm厚整条钢板折弯成形,与套管连接为直压式、不得焊接；底座为1.0mm厚钢板冲压成型，然后纯聚脂深灰色粉末(RAL7046)喷涂工艺(喷涂层达到80微米);立柱构件喷涂层应均匀，色泽统一，表面光滑、平整。无疤斑、无滴流、无明显凹凸、无熔渣；不得有剥落、气泡、裂纹、擦伤等表面缺陷；型材端部应打磨、去毛刺。保质期内护栏整体不得因技术质量出现锈迹、裂痕、脱漆（机械清洗车自动清洗不掉漆）和明显褪色，立柱侧面贴3M超强级黄色反光膜，否则被视为不符合需求产品。

2.3、横杆材质：上横杆为Φ76*2.0mm热镀锌圆管，下横管为Φ48*2.0mm热镀锌圆管,间距为3米，表面静电粉末喷涂与立柱颜色一致。

2.4、护栏底座：为1.0mm厚钢板填砼C25底座（尺寸400*300*170附图，按图制作凸字体“公安”），地钉孔位必须预留准确通畅。每粒25公斤±0.5公斤。底座表面及平整无明显凹凸缺陷；不得有砂孔、气孔、裂纹、夹渣、锈点等。否则被视为不合格产品。

注：1、本项目报价应报总价并须提供明细单价报价，总价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险等完成本项目所涉及的一切费用，采购人后期不再增加任何费用（总价作为定标依据，综合单价作为据实结算依据）。

2、结算说明：本次项目所需数量为暂定量，结算按照实际发生的数量乘以成交供应商所报综合单价据实结算。

3、各潜在供应商自行勘察现场，按照相关标准自主设计，并须满足业主的实际工作需要。业主方不在另行组织；如因以测算数据报价造成投标方损失业主不承担责任。